**Lamikon High Performance**

**Hoogglans Alkyd lak**

**Producttypering**

Hoogglanzende aflak met een uitstekende buitenduurzaamheid op basis van silicon-alkydhars.

- Uitstekende buitenduurzaamheid

- Hoge hoogglans en zeer goed glansbehoud

- Zeer mooie vloei

- Goed standvermogen en (kanten)dekking

**Toepassing**

Als aflak op voorbehandeld hout, metaal en kunststof, buiten.

**Vormgeving en afmetingen**

Kleuren Alle kleuren via het kleurmengsysteem

**Prestaties en eigenschappen**

Bindmiddel Gemodificeerde alkydhars

Pigment Hoogwaardige pigmenten en vulstoffen

Dichtheid bij 20°C Ca. 1,14 kg/dm³

Viscositeit bij 20°C Ca. 90 K.U.

Vaste bestanddelen Ca. 65 volume %

Droogtijd bij 20°C Stofdroog na ca. 4 uur;

en 65% R.V. Overschilderbaar na ca. 24 uur

*De vermelde droogtijden zijn gemiddelden en afhankelijk van de*

*weersomstandigheden en de toegepaste kleur.*

Elasticiteit 7 mm Erichsen doordieping

Glansgraad Hoogglans; ca. 85 G.U. (60°)

*N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De*

*aangegeven waarden zijn een gemiddelde.*

**LAMIKON HIGH PERFORMANCE HOOGGLANS ALKYD LAK (vervolg)**

**Verwerking**

Applicatie Kwast, roller en luchtspuit

Verdunning Gebruiksklaar, eventueel spaarzaam verdunnen met terpentine

Verwerkingstemperatuur/ Minimaal 5°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve

R.V. vochtigheid max. 85%

Reiniging gereedschap/ Terpentine

apparatuur

Theoretisch rendement Bij 45 micrometer droge laagdikte: 14 - 16 m²/l

Praktisch rendement Afhankelijk van de applicatiemethode 60 - 85% van het

theoretisch rendement

Laagdikte 45 micrometer droog (bij natte laagdikte van ca. 75 micrometer)

Bij het verwerken bij lage temperaturen, het dauwpunt regelmatig bepalen. Bij houten en

Metalen ondergronden kan dit van grote invloed zijn op de mogelijkheid om te kunnen

Verwerken en na verwerking op de droging en de glans.

**Onderhoud**

Onderhoudstermijn Ca. 6 – 8 jaar

*Afhankelijk van de ligging/situering, de te behandelen houtsoort, de*

*constructie, het toe te passen verfsysteem en de kleur, het*

*beglazingssysteem, de mechanisch belasting, de conditie van het*

*binnenschilderwerk aan het buitengevelelement e.d.*

**Milieu en gezondheid**

Vlampunt 39°C

Veiligheidsvoorschriften Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende

veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele

gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad

raadplegen.

**Artikelgegevens**

Verpakking 1 en 2,5 liter

Opslag Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de

kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn 12 maanden

