**Lamikon High Performance**

**Zijdeglans Alkyd lak**

**Producttypering**

Hoogwaardige, krasvaste zijdeglanslak op basis van urethan-alkydhars, voor buiten.

* Zeer goede vloeiing en dekkracht
* Snelle droging
* Fraaie zijdeglans
* Hoge kras- en stootvastheid

**Toepassing**

Als zijdeglans (voor)lakverf op voorbehandeld hout en metaal.

**Vormgeving en afmetingen**

Kleuren Alle kleuren via het kleurenmengsysteem

**Prestaties en eigenschappen**

Bindmiddel Urethan-alkydhars

Pigment Hoogwaardige pigmenten en vulstoffen

Dichtheid bij 20°C Ca. 1,23 kg/dm³

Viscositeit bij 20°C Ca. 95 K.U.

Vaste bestanddelen Ca. 64 volume %

Droogtijd bij 20°C Stofdroog na ca. 3 uur; overschilderbaar na ca. 18 uur

en 65% R.V.

Elasticiteit 6 mm Erichsen doordieping

Glansgraad Zijdeglans; ca. 30 G.U. (60°), na 1 maand

*N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De*

*aangegeven waarden zijn een gemiddelde.*

**LAMIKON HIGH PERFORMANCE ZIJDEGLANS ALKYD LAK(vervolg)**

**Verwerking**

Applicatie Kwast, roller en luchtspuit

Verdunning Gebruiksklaar, eventueel spaarzaam verdunnen met terpentine

Verwerkingstemperatuur/ Minimaal 5°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve

 R.V. vochtigheid max. 85%

Reiniging gereedschap/ Terpentine

apparatuur

Theoretisch rendement Bij 45 micrometer droge laagdikte: 14 - 16 m²/l

Praktisch rendement Afhankelijk van de applicatiemethode 60 - 85% van het

 theoretisch rendement

Laagdikte 45 micrometer droog (bij natte laagdikte van ca. 70 micrometer)

**Milieu en gezondheid**

Vlampunt 40°C

Veiligheidsvoorschriften Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende

 veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele

 gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad

 raadplegen.

**Artikelgegevens**

Verpakking 1 en 2,5 liter

Opslag Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de

 kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn 12 maanden

