**Lamikon High Performance**

**Acrylprimer**

**Producttypering**

Hoogwaardig, extra dekkende, universele hechtprimer voor binnen en buiten.

- Uitstekende hechting

- Universeel overschilderbaar

- Snelle droging

**Toepassing**

Als eerste hechtprimer op hout, plaatmateriaal, steenachtige ondergronden, kunststof en verzinkt staal.

**Vormgeving en afmetingen**

Kleuren Wit en alle kleuren via het kleurenmengsysteem

**Prestaties en eigenschappen**

Bindmiddel Hechtingsbevorderende acrylaatcombinatie

Pigment Hoogwaardige pigmenten

Dichtheid bij 20°C Ca. 1,30 kg/dm³

Viscositeit bij 20°C Ca. 110 K.U.

Vaste bestanddelen Ca. 36 volume %

Droogtijd bij 20°C Stofdroog na ca. 0,5 - 1 uur; overschilderbaar na 3 uur

en 65% R.V.

Elasticiteit 6 mm Erichsen doordieping

Glansgraad Mat

*N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De*

*aangegeven waarden zijn een gemiddelde.*

**LAMIKON HIGH PERFORMANCE ACRYLPRIMER(vervolg)**

**Verwerking**

Applicatie Kwast, roller en luchtspuit

Verdunning Gebruiksklaar, eventueel max. 5% verdunnen met water

Verwerkingstemperatuur/ 7 - 25°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve

R.V. vochtigheid max. 85%

Reiniging gereedschap/ Water

apparatuur

Theoretisch rendement Bij 35 micrometer droge laagdikte: 10,3 m²/l

Praktisch rendement Afhankelijk van de applicatiemethode 60 - 85% van het

theoretisch rendement

Laagdikte 35 micrometer droog (bij natte laagdikte van ca. 100 micrometer)

**Milieu en gezondheid**

Vlampunt Geen

Veiligheidsvoorschriften Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende

veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele

gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad

raadplegen.

**Artikelgegevens**

Verpakking 2,5 liter

Opslag Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de

kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn 12 maanden

